ГОСТ 7511-73

ГОСТ 7511-73

Группа В22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

И ОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия

Steel sections for window and lantern transoms

and window panels of industrial buildings. Specifications

ОКП 11 0011

Дата введения 01.01.75

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И.С. Тришевский, д-р техн. наук; И.М. Козлова, М.Е. Докторов, канд. техн. наук; И.С. Гринь, канд. техн. наук; В.А. Гапона, H.П. Мельников, Я.А. Каплун, В.В. Березин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.06.73 № 1644

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7511—58

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 162—90 | 4.9 |
| ГОСТ 166—89 | 4.9 |
| ГОСТ 427—75 | 4.9 |
| ГОСТ 535—88 | 2.1, 2.2, 3.1, 4.8, 5.1 |
| ГОСТ 5378—88 | 4.9 |
| ГОСТ 6507—90 | 4.9 |
| ГОСТ 7502—89 | 4.9 |
| ГОСТ 11474—76 | 2.1, 3.1, 4.8, 5.1 |
| ГОСТ 14637—89 | 2.2 |
| ГОСТ 16523—89 | 2.2 |

5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. Переиздание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1984 г., марте 1989 г., октябре 1990 г. (ИУС 11-84, 6-89, 1-91)

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и гнутые профили, предназначенные для изготовления оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1а. По точности профилирования гнутые профили изготовляют:

А — высокой точности;

В — обычной точности.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. Размеры и форма сечений горячекатаных профилей № 1; 5; 6 должны соответствовать указанным на черт. 1, 5, 6.

Профиль № 1

Черт 1

| Профиль№ 5 | Профиль № 6 |
| --- | --- |
| Черт. 5 | Черт. 6 |

_______________

* Черт. 2—4 исключены.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления горячекатаных профилей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Номер | Предельное отклонение размеров профиля, | Площадь сечения, | Масса1 м, | Справочное значение моментов инерции и сопротивления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | мм | см2 | кг | Х-Х | У-У |
|  | Высота | Толщина | Ширина |  |  | Ix, см4 | Wx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 |
| 1 | ±1,5 | +0,3 |  | 3,88 | 3,05 | 1,78 | 0,97 | 16,39 | 5,95 |
| 5 |  | -0,5 | ±1,0 | 3,63 | 2,85 | 2,88 | 1,28 | 6,69 | 2,09 |
| 6 | ±1,0 |  |  | 2,42 | 1,90 | 1,17 | 0,67 | 2,66 | 1,07 |

Условные обозначения к табл. 1 и 2:

W — момент сопротивления;

I — момент инерции.

Пример условного обозначения профиля № 5:

Профиль № 5 ГОСТ 7511—73

1.3. Смещение стенок относительно полок профилей № 5 и 6 не должно превышать предельных отклонений по ширине полки.

1.2; 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Уклон наружной грани каждой полки для профиля № 1 не должен превышать 1,5 %; кривизна стенки по высоте сечения — 0,6 мм; притупление наружных кромок полок — 1,2 мм.

1.5. Размеры и форма сечений гнутых профилей должны соответствовать указанным на черт. 7, 8, 10 и 12.

1.6. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления гнутых профилей № 7, 8 и 10 должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 7, 8 и 10.

Таблица 2

| Номер | Размер и предельное отклонение, мм | Площадь | Масса | Справочное значение моментов инерции и сопротивления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | обычной | высокой | сечения | 1 м, | Х-Х | У-У |
|  | точности | точности | см2 | кг | Ix, см4 | Wx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 |
| 7 | — — | 35±1,0 50±1,0 | 2,60 | 2,04 | 6,77 | 2,01 | 12,81 | 1,07 |
| 8 | 10±1,0 70+2,0 | 10±1,0 70±1,5 | 5,52 | 4,33 | 40,45 | 7,38 | 21,96 | 4,52 |
| 10 | 80±2,5 | 80±1,5 | 4,66 | 3,66 | 5,60 | 2,15 | 68,50 | 9,63 |

| Профиль № 7 | Профиль № 8 |
| --- | --- |
| Черт. 7 | Черт. 8 |

Профиль № 10

Черт 10*

______________

* Черт. 9, 11 исключены.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения и масса 1 м гнутого профиля № 12 должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 12.

Таблица 3

| Номер профиля | Размер и предельное отклонение, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 10±1,0 | 2,0 | 1,57 |

Профиль № 12

Черт. 12

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.8. (Исключен, Изм. № 2).

1.9. Площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

1.10. Горячекатаные профили изготовляются длиной от 1,8 до 10 м, гнутые — от 4 до 12 м.

1.11. Профили изготовляются:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По соглашению сторон допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной.

Длина горячекатаных профилей, порезанных на прессах, измеряется без учета смятой части.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.12. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие остатка в количестве не более 10 % массы партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.13. Предельные отклонения по длине мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+ 40 мм для профилей длиной от 7 м, +5 мм на каждый метр свыше 7 м — для высокой точности порезки;

+ 80 мм для профилей длиной свыше 7 м — для обычной точности порезки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Общие технические требования — по ГОСТ 535—88 и ГОСТ 11474—76.

2.2. Профили должны изготовляться из стали марки Ст3кп с химическим составом и нормируемыми показателями для горячекатаных профилей — 2 категории ГОСТ 535—88, для гнутых профилей — 4 категории ГОСТ 16523—89, 2 категории ГОСТ 14637—89.

Допускается изготовление профилей из стали других марок.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Скручивание горячекатаных профилей не допускается.

2.4. Скручивание гнутых профилей не должно превышать 1° на 1 м.

Общее скручивание гнутых профилей не должно превышать произведения допускаемого скручивания 1 м на длину профиля в метрах, но не более 10°.

2.5. Кривизна профилей на 1 м не должна превышать:

2 мм — для горячекатаных;

1 мм — для гнутых.

2.6. Волнистость гнутых профилей по кромкам не должна превышать 2 мм на 1 м.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 535—88 и ГОСТ 11474—76.

3.2. (Исключен, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Контроль размеров поперечного сечения горячекатанных профилей производят на расстоянии 300 мм от торцов, гнутых профилей — на расстоянии 300 мм при поштучном профилировании и 50 мм при непрерывном профилировании.

4.2—4.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. Схема измерения высоты и ширины профилей представлена на черт. 13.

Черт. 13

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.8. Методы испытаний — по ГОСТ 535—88 и ГОСТ 11474—76.

4.9. Геометрические размеры и форму профилей проверяют при помощи измерительных инструментов по ГОСТ 162—90; ГОСТ 166—89, ГОСТ 427—75, ГОСТ 5378—88, ГОСТ 6507—90, ГОСТ 7502—89.

4.10. Размеры профилей, для которых не установлены предельные отклонения, на готовом профиле не контролируют. Они обеспечиваются технологией изготовления.

Контроль толщины полок профиля № 1 проводится по калибрам валков.

4.8—4.10. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

5.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 535—88 и ГОСТ 11474—76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. (Исключен, Изм. № 1).